**AP X ДВЕРИ ПВХ-R**  
**Панель с двойной жесткой ПВХ листа**

компоненты

* полиэтиленовая пленка
* Экструдированный ПВХ
* XPS

Описание 

Сэндвич-панель изготовлена ​​из снаружи, с обеих сторон, экструдированного жесткого ПВХ для наружного применения, с толщиной 1 мм, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол), Euroclass E реакции горения. внешняя защита с полиэтиленовой пленкой.

Приложения

* Подходит для изготовления навесных стен для интерьера / наружные двери из ПВХ,
* разделители для автомоек,
* приюты для домашних животных.